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Iron Oxide Black 725
Оксид железа черный 725
Данные продукта

 Iron Oxide Black 725 - инертный, нетоксичный и высококачественный неорганический черный пигмент. Благодаря стабильному химическому составу и структуре, он нерастворим в воде и разбавленных кислотах, устойчив к кислотам, извести и щелочам, а также абсолютно устойчив к погодным условиям и свету.

Характеристики

Внешний вид: черный пигмент

Форма поставки: порошок

Химический класс: синтетический оксид железа Fe3O4

Цветовой индекс: пигментный черный 11 (77499)

№ CAS: 1317-61-9

Технические данные

Содержание Fe3O4 92,0% мин.

Колеровка 95-105%

Цветовой оттенок (△ E) не более 1,0

Остаток на сите (0,045 мм) не более 0,4%

Влажность (после производства) 1,0% макс.

Поглощение масла (г / 100г) 15-25

Значение pH 4,0-8,0

Водорастворимый 0,5% макс.

Приложения

Оксид железа Black 725 обладает сильной укрывистостью и отличается высокой тонирующей способностью, исключительной светостойкостью, сильным поглощением ультрафиолетового излучения и тонкой дисперсией, что делает его широко используемым в качестве красителя для цементных изделий, красок и красок.

Основные виды использования

 Покрытия

 Строительство

 Пластик

 Резина

Упаковка и хранение

25 кг / мешок с поддоном, обернутые и усадочные мешки 1000 кг / 1100 кг с поддоном.

Храните его в оригинальной упаковке в прохладном, сухом и чистом месте, избегая попадания прямых солнечных лучей. Открытые мешки следует использовать немедленно, чтобы избежать

поглощение влаги.

Приведенная выше информация основана на нашем текущем опыте и предлагается только для справки. Они не освобождают потребителя от проведения тестов и определения пригодности для его собственных процессов и приложений. Tongchem не дает никаких других гарантий и не принимает на себя никаких обязательств, явных или подразумеваемых.
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