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Оксид железа красный 190

 Данные продукта

Оксид железа Red 190 - это инертный, нетоксичный и высококачественный неорганический пигмент, полученный смешанным кислотным способом. Благодаря стабильному химическому составу и структуре, он нерастворим в воде и разбавленных кислотах, устойчив к кислотам, извести и щелочам, а также абсолютно устойчив к погодным условиям и свету.

Характеристики

Внешний вид: красный пигмент

Форма поставки: порошок

Химический класс: синтетический оксид железа α-Fe2O3

Цветовой индекс: Пигмент красный 101 (77491)

№ CAS: 1309-37-1

Технические данные

Содержание Fe2O3 96% мин.

Колеровка 95-105%

Цветовой оттенок (△ E) не более 1,0

Остаток на сите (0,045 мм) не более 0,3%

Влажность (после производства) 1,0% макс.

Поглощение масла (г / 100г) 15-25

Значение pH 3,0-7,0

Водорастворимый 0,5% макс.

Светостойкость в полном оттенке 7-8

Оттенок светостойкости (с диоксидом титана) 7-8

Атмосферостойкость 4-5

Термостойкость 200 ℃ - 220 ℃
устойчивость к щелочам 3-4

устойчивость к кислоте 4-5

Устойчивость к растворителям 4-5

Приложения

Оксид железа Red 190 обладает лучшими характеристиками благодаря оптимизированной силе цвета, превосходной диспергируемости, химической стабильности и превосходной светостойкости для окраски и покрытий. Обладая хорошей непрозрачностью, высокой стойкостью к окрашиванию, сильным поглощением ультрафиолетового света, он также используется в качестве красителя в других областях строительной промышленности.

Основные виды использования

 Покрытия

 Строительство

 Пластик

 Резина

Упаковка и хранение

25 кг / мешок с поддоном, упакованные и усадочные мешки 1000 кг / 1100 кг с поддоном

Храните его в оригинальной упаковке в прохладном, сухом и чистом месте, избегая попадания прямых солнечных лучей. Открытые мешки следует использовать немедленно, чтобы избежать поглощения влаги.

Приведенная выше информация основана на нашем текущем опыте и предлагается только для справки. Они не освобождают потребителя от проведения тестов и определения пригодности для его собственных процессов и приложений.

Tongchem не дает никаких других гарантий и не принимает на себя никаких обязательств, явных или подразумеваемых.
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