ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ Лимонно-хром-желтый

Тип Желтого пигмента

Форма выпуска Порошок

Химический класс лимонно - желтый пигмент  2PbCrO4·PbSO4

Цветовой индекс Пигмент желтый 34(77603)

Номер CAS．1344-37-2

Рекомендации по использованию Покрытие / Пластик / Бумага / Печать и т.д.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Товар   Стандартный

Содержание водорастворимых веществ [%] не более 1,0

Осадок на сите(0,045мм)[%]  не более 0,5

Значение PH  4,0-8,0

PbCrO4 [%]  мин 50,0

Влажность (после производства) [%]  не более 3,0

Поглощение масла [г/100 г]  не более 25

Светостойкость 5-6

СТАНДАРТНАЯ УПАКОВКА 25 кг / мешок

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Защищать от атмосферных воздействий. Хранить в сухом месте и избегать резких колебаний температуры

температура. Особые условия для вскрытой упаковки: Закрывайте пакеты после использования, чтобы предотвратить

поглощение влаги и загрязнений.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Продукт не классифицируется как опасный в соответствии с соответствующими директивами ЕС и

соответствующие национальные нормативные акты, действующие в отдельных государствах-членах ЕС. Это не

опасен в соответствии с правилами перевозки. В странах за пределами ЕС соблюдение

в соответствии с соответствующим национальным законодательством, касающимся классификации, упаковки,

ЗАМЕЧАНИЕ

Эта информация предоставлена добросовестно, без каких-либо гарантий. Это также применимо, когда речь идет о правах собственности третьих сторон. Наш совет не освобождает вас от обязанности проверять предоставленную в настоящее время информацию и тестировать наши продукты на предмет их пригодности для предполагаемых процессов и видов использования. Применение, польза и переработка нашей продукции и продуктов, произведенных вами на основе наших технических рекомендаций, находятся вне нашего контроля и, следовательно,  полностью на вашей ответственности. Наши продукты продаются в соответствии с действующей версией наших Общих условий продажи и доставки.